ГОСТ 14162-79. Трубки стальные малых размеров (капиллярные)

Наружный диаметр:

0,3 - 5 мм (0,3; 0,32; 0,36; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,4; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,4; 3,5; 3,6; 3,8; 4; 4,2; 4,5; 4,8; 5) 

Толщина стенки: 0,1 - 1,6 мм (0,1; 0,12; 0,15; 0,16; 0,18; 0,2; 0,22; 0,25; 0,28; 0,3; 0,32; 0,35; 0,36; 0,38; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6)

Предельные отклонения: 
по диаметру:
D 0,3 - 1 мм: обычная точность ± 0,03 мм, повышенная ± 0,02 мм;
D 1,2 - 2 мм: обычная точность ± 0,04 мм, повышенная ± 0,02 мм;
D 2,2 - 5 мм: обычная точность ± 0,05 мм, повышенная ± 0,03 мм; 

по стенке:
S 0,1 - 0,2 мм: обычная точность + 0,03 - 0,02 мм, повышенная + 0,02 - 0,01 мм;
S 0,22 - 0,5 мм: обычная точность ± 0,04 мм, повышенная ± 0,03 мм;
S 0,55 - 1,6 мм: обычная точность ± 10%, повышенная ± 8%.

Примечания:

- Марки стали - 12Х18Н9, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т

- Немерная и мерная длина труб: 0,3 - 4 м

- Масса труб расчитывается с помощью трубного калькулятора (устанавливается материал: нержавеющая сталь)

- Поставка труб с контролем внутреннего диаметра и толщины стенки - после дополнительного согласования

- По требованию заказчика проводятся испытания на устойчивость против межкристаллитной коррозии и пневмоиспытания давлением воздуха не менее 6 бар

- Трубы с наружным диаметром менее 1 мм подвергаются испытаниям на загиб, на сплющивание и на контроль величины зерна

| Сортамент |
| --- |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Диаметр, мм | Стенка, мм | Диаметр, мм | Стенка, мм |
| 0,3; 0,32 | 0,1 | 0,8 | 0,1 - 0,32 | 2 | 0,1 - 0,9 |
| 0,36; 0,4 | 0,1; 0,12 | 0,9 | 0,1 - 0,36 | 2,2; 2,4 | 0,1 - 1,0 |
| 0,45 | 0,1 - 0,16 | 1 | 0,1 - 0,45 | 2,5; 2,8 | 0,1 - 1,2 |
| 0,5 | 0,1 - 0,2 | 1,2 | 0,1 - 0,55 | 3; 3,2 | 0,1 - 1,4 |
| 0,55 | 0,1 - 0,22 | 1,4; 1,5 | 0,1 - 0,6 | 3,4 - 5 | 0,1 - 1,6 |
| 0,6 | 0,1 - 0,25 | 1,6 | 0,1 - 0,7 |  |  |
| 0,7 | 0,1 - 0,28 | 1,8 | 0,1 - 0,8 |  |  |

| Механические свойства |
| --- |
| Марка стали | Временное сопротивление, Н/мм2 (min) | Предел текучести, Н/мм2 (min) | Относительное удлинение, % (min) |
| 08Х18Н10Т | по согласованию |
| 12Х18Н9 | 529 | - | 37 |
| 12Х18Н10Т | 549 | - | 35 |

| Химический состав (%, максимум) |
| --- |
| марка стали | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Ti |
| 08Х18Н10Т | 0,08 | 0,8 | 2 | 17-19 | 9-11 | 0,02 | 0,035 | 5*C-0,7 |
| 12Х18Н9 | 0,12 | 0,8 | 2 | 17-19 | 8-10 | 0,02 | 0,035 | - |
| 12Х18Н10Т | 0,12 | 0,8 | 2 | 17-19 | 9-11 | 0,02 | 0,035 | 5*C-0,8 |