ГОСТ 7350. Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная.

Толстолистовая, горячекатаная и холоднокатаная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная сталь, изготовляемая в листах. Горячекатаную толстолистовую сталь изготовляют толщиной от 4 до 50 мм, холоднокатаную от 4 до 5 мм.

Толстолистовую сталь изготовляют следующих марок:

20Х13, 09Х16Н4Б, 12Х13, 14Х17Н2, 08Х13, 12Х17, 08Х17Т, 15Х25Т, 07Х16Н6, 09Х17Н7Ю, 08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т, 08Х21Н6М2Т, 20Х23Н13, 08Х18Г8Н2Т, 15Х18Н12С4ТЮ, 10Х14Г14Н4Т, l2X17Г9АН4, 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т, 10X17H13М3Т, 08Х17Н15М3Т, 12Х18Н9, 17Х18Н9, 12Х18Н9Т, 04Х18Н10, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, 03Х21Н21М4ГБ, 03Х22Н6М2, 03Х23Н6, 20Х23Н18, 12Х25Н16Г7АР, 06ХН28МДТ, 03ХН28МДТ, 15Х5М

Толстолистовую коррозионно-стойкую, жаростойкую и жаропрочную сталь подразделяют:

по состоянию материала и качеству поверхности на группы:

холоднокатаная нагартованная - H1,
холоднокатаная полунагартованная - ПН1, 
холоднокатаная, термически обработанная, 
травленая или после светлого отжига - М2а, М3а, М4а, М5а, 
холоднокатаная термически обработанная - М5в, 
горячекатаная термически обработанная, 
травленая или после светлого отжига - М2б, М3б, М4б, М5б, 
горячекатаная термически обработанная нетравленая - М5г, 
горячекатаная без термической обработки и нетравленая - 5д;

по точности прокатки:

повышенной точности - А,
нормальной точности - Б;

по виду кромок на:

обрезную - О, 
необрезную - НО;

по неплоскостности листов с временным сопротивлением 690 Н/кв.мм и менее на:

особо высокую плоскостность - ПО; 
высокую плоскостность - ПВ, 
улучшенную плоскостность - ПУ, 
нормальную плоскостность - ПН.

Допускается изготовлять толстолистовую сталь с точностью прокатки более высокой, чем указано в заказе.