| ГОСТ СНГ | EN Европа | DIN Германия | AISI США | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | Cr | Mo |  | Ni | N | Ti | Cu | Другое |
|  | 1,4003 | X2CrNi12 |  | 0,03 | 1 | 1,5 | 10,50 - 12,50 |  |  | 0,30 - 1,00 | <0,030 |  |  |  |
|  | 1,4512 | X2CrTi12 | 409 | 0,03 | 1 | 1 | 10,50 - 12,50 |  |  |  |  | 6x(C+N)<Ti<0,65 |  |  |
|  | 1,4516 | 1,4516 | 409Ni | 0.005 - 0.020 |  | 1 max | 10.5 - 11.5 |  |  | 0.5 - 1.0 |  | 6.(C+N) <= Ti <= 0.5 |  |  |
| 08Х13 | 1,4000 | X6Cr13 | 410S | 0,08 | 1 | 1 | 12,00 - 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,4002 | X6CrAl13 | 405 | 0,08 | 1 | 1 | 12,00 - 14,00 |  |  |  |  |  |  | Al: 0,10-0,30 |
| 12Х13 | 1,4006 | X12CrN13 | 410 | 0,08 - 0,15 | 1 | 1,5 | 11,50 - 13,50 |  |  | < 0,75 |  |  |  |  |
| 08Х17 | 1,4016 | 1,4016 | 4003 | 0.005 - 0.020 |  | 0.5 - 1.5 | 10.5 - 12.5 |  |  | 0.3 - 0.5 |  |  |  |  |
|  | 1,4024 | X15Cr13 | 410 | 0,12 - 0,17 | 1 | 1 | 12,00 - 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20Х13 | 1,4021 | X20Cr13 | 420 | 0,16 - 0,25 | 1 | 1,5 | 12,00 - 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30Х13 | 1,4028 | X30Cr13 | 420 | 0,26 - 0,35 | 1 | 1,5 | 12,00 - 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40Х13 | 1,4031 | X39Cr13 |  | 0,36 - 0,42 | 1 | 1 | 12,50 - 14,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40Х13 | 1,4034 | X46Cr13 | 420 | 0,43 - 0,50 | 1 | 1 | 12,50 - 14,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12Х17 | 1,4016 | X6Cr17 | 430 | 0,08 | 1 | 1 | 16,00 - 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 08Х17Т |  | 1,4510 | 430Ti | 0.040 - 0.065 |  | 1 max | 16.0 - 17.5 |  |  | 0.5 max |  |  |  |  |
|  | 1,4520 | X2CrTi17 |  | 0,025 | 0,5 | 0,5 | 16,00 - 18,00 |  |  |  | <0,015 | 0,30-0,60 |  |  |
| 08Х17Т | 1,4510 | X3CrTi17 | 439 | 0,05 | 1 | 1 | 16,00 - 18,00 |  |  |  |  | 4x(C+N)+0,15<Ti<0,80 |  |  |
|  | 1,4113 | X6CrMo17-1 | 434 | 0,08 | 1 | 1 | 16,00 - 18,00 |  | 0,90 - 1,40 |  |  |  |  |  |
|  | 1,4509 | X2CrTiNb18 | 441 | 0,03 | 1 | 1 | 17,50 - 18,50 |  |  |  |  | 0,10-0,60 |  | 3xC+0,30< Nb<1,00 |
|  | 1,4521 | X2CrMoTi18-2 | 444 | 0,025 | 1 | 1 | 17,00 - 20,00 |  | 1,80 - 2,50 |  | < 0,030 | 4x(C+N)+0,15<Ti<0,80 |  |  |
|  | 1,4589 | X5CrNiMoTi15-2 |  | 0,08 | 1 | 1 | 13,50 - 15,00 |  | 0,20 - 1,20 | 1,00 - 2,50 |  | 0,30-0,50 |  |  |
|  | 1,4310 | X10CrNi18-8 | 301 | 0,05 - 0,15 | 2 | 2 | 16,00 - 19,00 |  | < 0,80 | 6,00 - 9,50 |  |  |  |  |
|  | 1,4318 | X2CrNiN18-7 | 301 LN | 0,03 | 1 | 2 | 16,50 - 18,50 |  |  | 6,00 - 8,00 | 0,10-0,20 |  |  |  |
| 08Х18Н10 | 1,4301 | X5CrNI18-10 | 304 | 0,07 | 1 | 2 | 17,00 - 19,50 |  |  | 8,00 - 10,50 | <0,11 |  |  |  |
| 03Х18Н11 | 1,4306 | X2CrNi19-11 | 304 L | 0,03 | 1 | 2 | 18,00 - 20,00 |  |  | 10,00 - 12,00 | <0,11 |  |  |  |
| 04Х18Н10 | 1,4307 |  | 304L | 0.020 - 0.030 |  | 2 max | 18.0 - 19.0 |  |  | 8.0 - 10.0 |  |  |  |  |
|  | 1,4311 | 1,4311 | 304LN | 0.010 - 0.020 |  | 2 max | 18.0 - 20.0 |  |  | 8.5 - 10.0 | 0.12-0.14 |  |  |  |
| 12Х18Н12 | 1,4303 | X4CrNi18-12 | 305 | 0,06 | 1 | 2 | 17,00 - 19,00 |  |  | 11,00 - 13,00 | <0,11 |  |  |  |
| 08Х18Н10Т | 1,4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | 0,08 | 1 | 2 | 17,00 - 19,00 |  |  | 9,00 - 12,00 |  | 5xC<Ti<0,70 |  |  |
|  | 1,4550 | X6CrNiNb18-10 | 347 | 0,08 | 1 | 2 | 17,00 - 19,00 |  |  | 9,00 - 12,00 |  |  |  | 10xC <Nb<1,00 |
| 10Х17Н13М2 | 1,4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | 0,07 | 1 | 2 | 16,50 - 18,50 |  | 2,00 - 2,50 | 10,00 - 13,00 |  |  |  |  |
| 04Х17Н13М2 | 1,4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316 L | 0,03 | 1 | 2 | 16,50 - 18,50 |  | 2,00 - 2,50 | 10,00 - 13,00 | <0,11 |  |  |  |
| 10Х17Н13М2Т | 1,4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | 0,08 | 1 | 2 | 16,50 - 18,50 |  | 2,00 - 2,50 | 10,50 - 13,50 |  | 5xC<Ti<0,70 |  |  |
|  | 1,4561 | X1CrNiMoTi18-13-2 |  | 0,02 | 0,5 | 2 | 17,00 - 18,50 |  | 2,00 - 2,50 | 11,50 - 13,50 |  | Ti:0,40-0,60 |  |  |
| 03Х17Н14М2 | 1,4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 L | 0,03 | 1 | 2 | 17,00 - 19,00 |  | 2,50 - 3,00 | 12,50 - 15,00 | <0,11 |  |  |  |
|  | 1,4406 | 1,4406 | 316LN |  | 10.0 - 11.5 | 2 max | 17.0 - 18.5 |  | 2.0 - 2.5 | 0.015 - 0.030 | 0.12-0.14 |  |  |  |
|  | 1,4435 | 1,4435 | 316LHMo |  | 12.5 - 14.0 | 2 max | 17.0 - 18.0 |  | 2.5 - 3.0 | 0.020 - 0.030 |  |  |  |  |
|  | 1,4436 | 1,4436 | 316HMo |  | 10.5 - 12.0 | 2 max | 16.5 - 18.0 |  | 2.5 - 3.0 | 0.040 - 0.050 |  |  |  |  |
|  | 1,4429 | 1,4429 | 316LNHMo |  | 11.0 - 12.0 | 2 max | 17.0 - 18.5 |  | 2.5 - 3.0 | 0.015 - 0.030 | 0.12-0.14 |  |  |  |
|  | 1,4438 | 1,4438 | 317L |  | 13.0 - 15.0 | 2 max | 18.0 - 19.5 |  | 3.0 - 3.5 | 0.020 - 0.030 |  |  |  |  |
|  | 1,4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | S 31726 | 0,03 | 1 | 2 | 16,50 - 18,50 |  | 4,00 - 5,00 | 12,50 - 14,50 | 0,12-0,22 |  |  |  |
|  | 1,4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | N 08904 | 0,02 | 0,7 | 2 | 19,00 - 21,00 |  | 4,00 - 5,00 | 24,00 - 26,00 | <0,15 |  | 1,20-2,00 |  |
|  | 1,4565 | X3CrNiMnMoNbN 23-17-5-3 | S 34565 | 0,04 | 1 | 4,5 - 6,5 | 21,00 - 25,00 |  | 3,00 - 4,50 | 15,00 - 18,00 | 0,30-0,50 |  |  | Nb: <0,30 |
|  | 1,4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S 31803 (4462) | 0,03 | 1 | 2 | 21,00 - 23,00 |  | 2,50 - 3,50 | 4,50 - 6,50 | 0,10-0,22 |  |  |  |
| 10Х17СЮ | 1,4713 | X10CrAl7 |  | < 0,12 | 0,5 - 1,0 | 0,5-1,0 | 6,0 - 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10Х13СЮ | 1,4724 | X10CrAl13 | 405 | < 0,12 | 0,7 - 1,4 | 0,7-1,2 | 12,0 - 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,4742 | X10CrAl18 | 442 | < 0,12 | 0,7 - 1,4 | 0,7-1,2 | 17,0 - 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,4762 | X10CrAl24 | 446 | < 0,12 | 0,7 - 1,4 | 1,2-1,7 | 23,0 - 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12Х18Н10Т | 1,4878 | X12CrNiTi18-9 | 321 H | < 0,12 | < 1,0 |  | 17,0 - 19,0 |  |  | 9,0 - 11,5 |  | 4x%C<Ti<0,8 |  |  |
| 20Х20Н14С2 | 1,4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 | < 0,20 | 1,5 - 2,5 |  | 19,0 - 21,0 |  |  | 11,0 - 13,0 |  |  |  |  |
|  | - | 1,4833 | 309S | 0.050 - 0.060 |  | 2 max | 22.0 - 23.0 |  |  | 12.0 - 14.0 |  |  |  |  |
| 20Х23Н18 | 1,4845 | X12CrNi25-21 | 310 S | < 0,15 | < 0,75 |  | 24,0 - 26,0 |  |  | 19,0 - 22,0 |  |  |  |  |
| 20Х25Н20С2 | 1,4841 | X15CrNiSi25-20 | 314 | < 0,20 | 1,5 - 2,5 |  | 24,0 - 26,0 |  |  | 19,0 - 22,0 |  |  |  |  |

| По ГОСТ 5582 | По EN 10088 | По DIN 17440 | По ASTM A480 | Отделка | Состояние поверхности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1U |  |  | горячекатаные, без термообработки, без удаления окалины | с окалиной | для изделий с дальнейшей обработкой; напр, полоса для дрессировки |
|  | 1C | Ic |  | горячекатаные, с термообработкой, без удаления окалины | с окалиной | для деталей с механической обработкой или для применения в высокотемпературной среде |
|  | 1E | II a |  | горячекатаные, с термообработкой, с механическим удалением окалины | без окалины | вид механического удаления окалины: черновая шлифовка или дробеструйная обработка, зависит от вида стали и формы изделия |